	[image: image1.png]



	
	广州中冷贸易有限公司
电话：（86-20）8605 8212
传真：（86-20）8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com



科宁PAG汽车空调压缩机油
Cognis Breox RFL46-X,56-X,68-X,100-X,150-X



德国科宁Cognis公司Breox RFL系列汽车空调压缩机油(PAG)典型数据 

	典型性质
	测试方法
	RFL16-X
	RFL22-X
	RFL32-X
	RFL46-X
	RFL68-X
	RFL100-X
	RFL150-X

	粘度cSt,40℃
	ASTM D445
	17.3
	20
	30
	49.7
	78.9
	107.3
	153.6

	粘度cSt,100℃
	ASTM D445
	4.5
	5.1
	7.2
	10.7
	15.7
	20
	27.7

	粘度指数
	－
	188
	202
	216
	213
	213
	216
	220

	密度g/cm3,20℃
	ASTM D1298
	0.995
	0.996
	0.993
	0.998
	0.998
	0.999
	0.998

	倾点℃
	ASTM D97
	<50
	<50
	<50
	-49
	-46
	-43
	-37

	闪点℃
	ASTM D92
	>200
	>200
	>200
	>200
	>200
	>200
	>200

	水分含量% mass
	ASTM E284
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	总酸值mg KOH/g
	ASTM D974
	<0.10
	<0.10
	<0.10
	<0.10
	<0.10
	<0.10
	<0.10

	混和性:两相分离温度℃
	ASHRAE 86
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	高温:1%RFL在R134a
	-
	>100
	>100
	93
	87
	83
	60
	-

	高温:5%RFL在R134a
	-
	>100
	>100
	87
	70
	37
	37
	-

	低温:RFL各种浓度
	-
	<-60
	<-60
	<-60
	<-60
	<-60
	<-60
	-


包装：60mL/支，60支/箱；200mL/支，30支/箱；1L/罐，12罐/箱；5L/罐，4罐/箱；20L/桶；200L/桶。

更多详细资料：http://www.refrigerationoil.cn
我们决意为制冷产业贡献更多优质冷冻材料。
	广州中冷贸易有限公司
地址：中国广州市白云大道北1392号321-322室
邮编：510440   E-mail：CRRsales@126.com
电话：020-86058212     传真：020-86058599
	[image: image2.png]





一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。
- 1 -

[image: image1.png][image: image2.png]